|  | «УТВЕРЖДАЮ» Зам. директора ОТИ НИЯУ МИФИ О.В. Федорова «30»_августа 2021 |
| --- | --- |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Озерский технологический институт –

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(ОТИ НИЯУ МИФИ) Кафедра химии и химических технологий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

"Технология керамического ядерного топлива"

Специальность   18.05.02  «Химическая технология материалов современной энергетики »

Профиль подготовки  _Химическая технология материалов ЯТЦ_______________________

Квалификация (степень) выпускника     инженер_____________________________________

Наименование образовательной программы __Химическая технология материалов современной энергетики__________________________________________________________

Форма обучения                          очная____________________________________________

(очная, очно-заочная и др.)

г. Озерск, 2021 г.

Курс –   10 семестр

Лекции – 34 часа;

Практические занятия – 34 часа;

Самостоятельная работа студентов – 112 часа;

Контроль – 36 часов

Форма отчетности – экзамен

Рабочая программа составлена в соответствии с Собственным образовательным образовательным стандартом высшего образования по специальности 18.05.02  "Химическая технология материалов современной энергетики".

Рецензенты: к.х.н., доцент, Т.С. Волкова

к.т.н., зам. начальника ЦЗЛ ФГУП "ПО "Маяк" И.А. Истомин

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры Химии и химтехнологии

"30" августа 2021 г

Заведующий кафедрой ХиХТ

________________ О.В. Федорова

Аннотация

Дисциплина "Технология керамического ядерного топлива" предназначена для ознакомления студентов специальности 18.05.02 "Химическая технология материалов современной энергетики" с технологиями получения диоксида урана керамического сорта, используемого в качестве топлива в ядерных энергетических реакторах.

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной целью преподавания дисциплины "Технология керамического ядерного топлива" является ознакомление студентов специальности 18.05.02 "Химическая технология материалов современной энергетики" с технологиями получения диоксида урана керамического сорта, используемого в качестве топлива в ядерных энергетических реакторах.

Основное внимание в курсе уделяется рассмотрению научных основ и практической реализации водных технологий получения диоксида урана: АУК- и АДУ-процессы.

Достаточно подробно рассматриваются условия осаждения и последующего термического разложения промежуточных соединений, позволяющие получить порошок UO2 требуемого качества.

Параллельно с изложением основного материала уделяется внимание кинетике и термодинамике химических процессов; рассматривается теория формования и спекания керамики на основе диоксида урана; излагаются общие принципы выбора аппаратов для получения оксидов, а также описываются особенности их конструкции.

Задачи дисциплины

Изучение дисциплины предполагает усвоение студентами знаний по технологиям получения диоксида урана керамического сорта с целью его последующего использования в ядерных энергетических установках.

После изучения данной дисциплины студенты приобретают знания, умения и опыт, соответствующие результатам основной образовательной программы.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Учебная дисциплина  «Технология керамического ядерного топлива входит  в вариативную часть  дисциплин ОС ВО по подготовке специалистов по специальности 18.05.02 «Химическая технология материалов современной энергетики» в соответствии с требованиями «Образовательного стандарта Высшего образования  НИЯУ МИФИ». Курс читается в 10-ом семестре.

Для усвоения материала дисциплины "Технология керамического ядерного топлива" студентам необходимы знания основ общей и неорганической химии, а также отдельных разделов курсов радиохимии, ядерной физики, физических основ радиохимии.

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| ПК - 1 | Способен самостоятельно выполнять исследования с использованием современной аппаратуры и методов исследования в области объектов профессиональной деятельности, проводить корректную обработку результатов и устанавливать адекватность моделей | З-ПК-1 Знать: методики планирования эксперимента, стандартные методики проведения комплексных исследований в промышленных и лабораторных условия, методики обработки и обобщения полученных результатов, методики установления адекватности и анализ исследуемой математической зависимости У-ПК-1 Уметь: проводить все основные промышленные и лабораторные исследования в области химической технологии материалов современной энергетики с использованием современной аппаратуры, проводить предварительную оценку методов исследований, выбирать оптимальную методику, грамотно осуществлять исследование и самостоятельно обрабатывать В-ПК-1 Владеть: современными тенденциями постановки и планирования эксперимента, последними научными достижениями в области проведения промышленных и лабораторных исследований с использованием новейшей аппаратуры, современными методами обработки полученных результатов и математического аппарата |
| --- | --- | --- |
| ПК-3 | Способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции | З-ПК-3 Знать: конструкцию основного и вспомогательного оборудования У-ПК-3 Уметь: выбрать оптимальную технологическую схему процесса в соответствии с регламентом В-ПК-3 Владеть: навыками обоснования конкретного технического решения при разработке технологических процессов |
| ПК-5 | Способен принимать конкретное техническое решение с учетом охраны труда, радиационной безопасности и охраны окружающей среды | З-ПК-5 Знать: правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности, средства, методы повышения безопасности У-ПК-5 Уметь: принимать конкретное техническое решение с учетом охраны труда, радиационной безопасности и охраны окружающей среды В-ПК-5 Владеть: способностью анализировать и систематизировать информацию, и обрабатывать полученные данные с целью принятия конкретного технического решения с учетом охраны труда, радиационной безопасности и охраны окружающей среды |
| ПК-1.1 | Способен самостоятельно выполнять исследования с использованием современной аппаратуры и методов исследования в области объектов профессиональной деятельности, проводить корректную обработку результатов и устанавливать адекватность моделей | З-ПК-1 Знать: методики планирования эксперимента, стандартные методики проведения комплексных исследований в промышленных и лабораторных условия, методики обработки и обобщения полученных результатов, методики установления адекватности и анализ исследуемой математической зависимости У-ПК-1 Уметь: проводить все основные промышленные и лабораторные исследования в области химической технологии материалов современной энергетики с использованием современной аппаратуры, проводить предварительную оценку методов исследований, выбирать оптимальную методику, грамотно осуществлять исследование и самостоятельно обрабатывать В-ПК-1 Владеть: современными тенденциями постановки и планирования эксперимента, последними научными достижениями в области проведения промышленных и лабораторных исследований с использованием новейшей аппаратуры, современными методами обработки полученных результатов и математического аппарата |

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов

Таблица

| № п/п | Раздел учебной дисциплины | Недели | Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) |  |  | Текущий контроль успеваемости (неделя, форма) |  | Аттестация раздела (неделя, форма) | Максимальный балл за раздел * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Практ. занятия / семинары | Лаб. работы |  |  |  |  |  |  |
| _1_ семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Введение. Топливные материалы. Оксиды урана | 1-3 | 6 | 8 |  |  | Т |  |  | 5 |  |
| 2 | Технология получения диоксида урана керамического сорта | 4-9 | 14 | 8 |  |  | КР-1 |  |  | 15 |  |
| 3 | Основные конструкции аппаратов, используемых для получения оксидов | 10 - 11 | 8 |  |  |  | КР - 2 |  |  | 15 |  |
| 4. | Формирование спекание керамики | 12-17 | 6 | 4 |  |  | КР-3, Р |  |  | 15 |  |
| 5 | Экзамен |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Итого за __семестр: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

*  100 баллов за семестр, включая зачет или экзамен.

Наименование тем и  содержание лекционных занятий:

4.1  ВВЕДЕНИЕ (2 часа)

Вводная лекция. Общая характеристика дисциплины, научно-методические принципы её построения, связь с другими дисциплинами. Содержание курса, задачи его изучения. Замкнутый и открытый ядерные топливные циклы. Урановый, уран-плутониевый и уран-ториевые топливные циклы.

4.2 ТОПЛИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ОКСИДЫ УРАНА (4 часа)

Делящиеся и воспроизводящие ядерные топливные материалы. Классификация ядерного топлива по агрегатному состоянию. Керамическое и дисперсное ядерное горючее. Химические композиции ядерного топлива. Неоксидные топливные материалы.

Особенности урана как химического элемента. Различия свойств урана в четырех и шестивалентном состоянии. Взаимодействие урана с кислородом. Природные и синтетические оксиды урана, их структура и свойства. Фазовая диаграмма системы «уран-кислород» и ее особенности.

4.3 ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ДИОКСИДА УРАНА КЕРАМИЧЕСКОГО СОРТА (14 часов)

Физико-химические процессы, протекающие при газовой конверсии гексафторида урана. Термодинамический анализ получения диоксида урана. Конверсия гексафторида урана в кислородно-водородном пламени.

Получение керамического UO2 через промежуточную стадию осаждения полиураната аммония (АДУ-процесс). Общие принципы АДУ-процесса. Полиуранаты аммония¸ их структура и свойства. Особенности осаждения полиуранатов аммония из различных по составу растворов.

Влияние условий осаждения на свойства полиуранатов аммония: размер кристаллитов полиураната аммония, фильтруемость пульпы и скорость отстаивания осадка. Образование агрегатов и агломератов в процессе осаждения полиураната аммония. Влияние промывки на фильтруемость и удельную поверхность полиураната аммония.

Термическое разложение полиуранатов аммония. Режимы осаждения полиураната аммония, восстановления промежуточных оксидов и свойства конечных оксидов. Влияние условий осаждения полиураната аммония на свойства порошка UO2. Изменение удельной поверхности при термичесом разложении полиураната аммония. Технологические схемы получения диоксида урана керамического сорта по АДУ-процессу.

Получение керамического UO2 через промежуточную стадию осаждения уранилтрикарбоната аммония (АУК-процесс). Общие принципы АУК-процесса. Карбонатные и карбонатно-фторидные соединения уранила. Термическое разложение трикарбонатоуранила.

Технология получения диоксида урана керамического сорта по АУК-процессу. Свойства кристаллов уранилтрикарбоната аммония, получаемых по АУК-процессу. Физико-химические свойства порошка UO2 карбонатного происхождения. Пирофорность и стабильность в процессе хранения.

Безводные способы переработки гексафторида урана. Реакции восстановления гексафторида урана. Технологическая схема изготовления топлива UO2 с использованием «сухого» процесса получения UO2. Основные положения кинетики гетерогенных химических процессов. Типы локализации реакции в смеси порошков. Основные макрокинетические области.

4.4 ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ АППАРАТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОКСИДОВ (8 часов)

Общие принципы выбора аппаратов для получения оксидов. Ядерно-безопасное сушильное и прокалочное оборудование для получения оксидов обогащенного урана, плутония и трансурановых элементов. Сушилки, используемые в производстве оксидов редких и радиоактивных металлов. Пленочная роторная сушилка. Трубы-сушилки для влажных солей. Особенности конструкции и схема работы.

Аппараты периодического действия (муфельные печи). Вращающиеся трубчатые и шнековые аппараты. Аппараты с движущимся, псевдоожиженным и виброкипящим слоем. Конструкции и применение в промышленности. Применение псевдоожиженного слоя для получения оксидов радиоактивных элементов.

Циклонные прокалочные камеры. Распределительные сушильно-прокалочные аппараты. Пламенные реакторы. Особенности конструкции и примеры промышленного использования. Аппаратура и технология плазменных процессов. Плазматроны и плазмохимические реакторы. Примеры использования плазмы для термической обработки дисперсных материалов. Аппаратура для термического синтеза оксидов.

Оборудование для переработки порошка. Барабанные мельницы. Вибрационные мельницы. Аттриторы. Смесительное оборудование. Смесители периодического и непрерывного действия. Особенности конструкции и примеры промышленного использования.

Сепарирующее оборудование. Вибрационные сита и столы. Пневматические сепараторы. Гидравлические сепараторы (отстойники, гидроциклоны, фильтры и фильтрующие центрифуги). Магнитные сепараторы. Особенности конструкции и примеры промышленного использования.

4.5 ФОРМОВАНИЕ И СПЕКАНИЕ КЕРАМИКИ (6 часов)

Теория формования керамики. Общая характеристика процессов уплотнения в керамической технологии. Сущность методов формования: полусухое прессование, гидростатическое прессование, вибрационное формование, шликерное литье. Текучесть суспензий. Получение высококонцентрированных суспензий. Стабилизация суспензий, седиментационная устойчивость.

Спекание. Процессы, протекающие при спекании. Стадии спекания и их механизмы. Влияние размера частиц на время припекания. Влияние газовой фазы на припекание и спекание. Усадка при спекании. Изменение размера пор и зерен при спекании. Кинетика спекания. Технологические факторы, ускоряющие спекание.

Обзорная лекция.

Темы практических (семинарских) занятий (34 часа):

- -  Излагаются правила оформления рефератов на научную тему, выдается методическое пособие (образец) оформления реферата. Предоставляется обширный список литературы, которая может быть использована для работы над докладом. Студентам излагаются основы составления доклада и оформления презентации по докладу. Разбираются варианты представления докладов  (2  часа)

- Особенности урана как химического элемента. Взаимодействие урана с кислородом. Природные и синтетические оксиды урана, их структура и свойства. (4  часа)

- Получение керамического диоксида урана по АДУ-процессу. Влияние условий осаждения на свойства полиуранатов аммония. Термическое разложение полиуранатов аммония. Режимы осаждения полиураната аммония, восстановления промежуточных оксидов и свойства конечных оксидов. (6  часа)

- Получение керамического диоксида урана по АУК-процессу. Физико-химические свойства порошка UO2 карбонатного происхождения. (2  часа)

- Презентация и обсуждение докладов студентов. Дисперсное ядерное топливо. Структура, свойства материалов матрицы и топлива, совместимость компонентов ДЯТ. Применение ДЯТ в ядерных реакторах. ДЯТ на основе микротвелов. Строение и свойства покрытий ДЯТ на основе микротвелов. (6 часа)

- Основные положения кинети ки гетерогенных химических процессов. (2  часа)

- Презентация и обсуждение докладов студентов. Технологические схемы получения керамического диоксида урана по АДУ- и АУК-процессам. Основные конструкции аппаратов, используемых для получения оксидов. (6  часа)

- Презентация и обсуждение докладов студентов. Основные конструкции аппаратов, используемых для получения оксидов. Теория формования керамики, сущность методов формования. Спекание. Процессы, протекающие при спекании. Стадии спекания и их механизмы. Кинетика спекания. (6  часа)

- Устный зачет «Получение диоксида урана керамического сорта. Особенности технологий, свойства получаемых порошков, используемая аппаратура». (2  часа)

5. Образовательные технологии

При реализации программы дисциплины «Химия редких элементов» используются различные образовательные технологии – во время аудиторных занятий  занятия проводятся в форме лекций (широко применяется компьютерная презентация), практических (семинарских) занятий.

Для более успешного освоения материалов, развитие творческих способностей студентов, усиление профессиональных мотиваций в процессе изучения дисциплины применяются интерактивная форма обучения:

- Деловая  игра «Альтернатива»

«Альтернатива» – имитационная игра, показывающая работу по принятию решения относительно различных химических  и технологических процессов  (добычи элементов из руд, очистка от примесей и др). Играющие стоят перед выбором  оптимальной технологии.

Суть деловой  игры состоит в том, что участники выбирают для себя различные технологические методы проведения процессов (задание выдается преподавателем). В ходе игры предоставляется возможность самостоятельно принятия решения, основная цель которого – найти максимально благоприятные способы проведения технологического процесса в условиях развивающейся промышленности.

Основная задача – обучение участников игры навыкам мотивированной дискуссии и принятии коллективного решения.

Участники игры должны распределиться на четыре основные группы: комиссия по приему проекта, группа экспертов, проектная группа, группа общественности. Внутри каждой группы необходимо распределить роли, выбрать лидеров, способных взять на себя основную тяжесть принимаемых решений. Оценить уровень своих личных способностей и возможностей для той или иной роли. Сформулировать свое личное отношение к возможной реализации проекта. Выявить для себя основные противоречия между предлагаемой вам ролью и вашим личным отношением. Необходимо найти роль, которая в наибольшей степени отвечала бы вашему личностному отношению.

Игра проходит по следующей схеме: выдвижение проекта → выступление специалистов → предложения общественности → заключение специалистов → решение комиссии.

Основной итог игры: принятие или отстранение проекта на основе мнения специалистов и представителей общественности.

- Обучение по методике «дерево решений»

Суть занятия: студенты разбиваются на группы из 2-3 человек. Каждой подгруппе выдается одинаковые исходные данные (исходное вещество и конечный продукт.). Требуется предложить технологическую цепочку получения заданного продукта. По результатам занятий выбирается оптимальная цепочка.

- Интерактивная лекция (с использованием компьютерной презентации и наглядных пособий (минералы, компаунды, экстрагенты и др).

- Экскурсии в структурные подразделения ФГУП «ПО «Маяк»

Экскурсии  в структурные подразделения ФГУП «ПО «Маяк» проводятся для знакомства с реальными химико-технологическими процессами и аппаратами химического производства.

Для контроля усвоения студентом разделов данного курса используются контрольные работы и коллоквиум, которые позволяют судить об усвоении студентом данного курса.

Самостоятельная работа студентов подразумевает под собой проработку лекционного материала, подготовку к лабораторным работам и их защите, подготовку к  практическим (семинарским) занятиям с использованием рекомендуемой литературы.

В качестве промежуточной оценки успеваемости используются контрольные работы.

6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Основная литература.

- Жиганов А.Н., Гузеев В.В., Андреев Г.Г. Технология диоксида урана для керамического ядерного топлива. – Томск: STT, 2002. – 328 с.

- Андреев Г.Г., Дьяченко А.Н. Введение в химическую технологию ядерного топлива: учебное пособие /Г.Г.Андреев, А.Н.Дьяченко. –Томск: Изд-во Томского политехнического университета , 2008. -150 с.

- Алексеев С.В., Зайцев В.А. Торий в ядерной энергетике Москва: ТЕХНОСФЕРА, 2014.- 288с. + 6 с. цв. вкл. ISBN 978-5-94836-394-3

- Раков Э.Г. Процессы и аппараты радиоактивных и редких металлов: Учебник. / Э.Г. Раков, С. В. Хаустов; Под ред. Э.Г. Ракова. – М.: Металлургия, 1993. – 384 с.: ил.

- Фрост Б. Твелы ядерных реакторов. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 248 с.: ил.

- Копырин А.А., Карелин А.И., Карелин В.А. Технология производства и радиохимической переработки ядерного топлива: Учебное пособие для вузов. – М.: ЗАО «Издательство Атомэнергоиздат», 2006. 576 с.

- Физическое материаловедение. В шести томах. Под общей редакцией Б.А. Калина. Том 6, часть 2. Ядерные топливные материалы.

3.2 Дополнительная литература

- Чекмарев А.М. Химия, ядерная энергетика и устойчивое развитие. / А.М. Чекмарев, Н.П. Тарасова, Ю.В. Сметанников. – М.: Академкнига. 2006. – 288 с.

- Адамов Е.О. Экологически безупречная ядерная энергетика / Е.О. Адамов, И.Х. Ганев. – М.: НИКИЭТ, 2007. – 145 с.

- Андреев Г.Г. Химическая кинетика гетерогенных некаталитических процессов в технологии ядерного топлива: Учебное пособие. / Г. Г. Андреев, О. Е. Пермяков; ТПУ. – Томск: Изд-во ТПУ, 2000. – 83 с.

- Майоров А.А., Браверман И.Б. Технология получения порошков керамической двуокиси урана. – М.: Энергоатомиздат, 1985.

- Галкин Н.П., Тихомиров В.Б. Основные процессы и аппараты урановых производств. – М.: Машиностроение, 1969.

- Плановский А.Н., Рамм В.М., Каган С.З. Процессы и аппараты химической технологии. – М.: Химия, 1968.

- Судариков Б.Н., Раков Э.Г. Процессы и аппараты урановых производств. – М.: Атомиздат, 1969.

- Нигматулин И.Н., Нигматулин Б.Н. Ядерные энергетические установки. – М.: Энергоатомиздат, 1986.

- Гельперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М.: Химия, 1981.

- Журналы:

- «Атомная энергия»,

- «Атомная техника за рубежом»,

- «Безопасность ядерных технологий и окружающей среды»,

- «Вопросы радиационной безопасности»,

- «Радиохимия».

- Интернет-ресурсы:

1. http://www.rosatom.ru

2. http://www.atomic-energy.ru

3. http://www.proatom.ru

4. http://www.minatom.ru