МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Озерский технологический институт –

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(ОТИ НИЯУ МИФИ)

- КАФЕДРА Электрификации промышленных предприятий

Актуализировано						УТВЕРЖДАЮ

И.о. зав. кафедрой ЭПП					Директор ОТИ НИЯУ МИФИ

В.Н. Ивойлов	И.А. Иванов

«       »	20	г.		«       »		20	г.

- Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Электротехническое и конструкционное материаловедение

Направление подготовки

13.03.02 (ОФО) – электроэнергетика и электротехника

Профиль подготовки

Электроснабжение

Квалификация выпускника

бакалавр

Форма обучения

очная

г. Озерск

2022 год

1. Цели освоения дисциплины

Целью дисциплины «Электротехническое и конструкционное материаловедение» является глубокое изучение физико-химических и технических свойств, параметров и характеристик материалов (диэлектрических, проводниковых, полупроводников, магнитных и конструкционных материалов), применяемых в технике.

2. Задачи дисциплины

Задачами дисциплины «Электротехническое и конструкционное материаловедение» является познание природы и свойств металлических и неметаллических материалов для наиболее эффективного использования их в технике; изучение студентами основных характеристик материалов применяемых в электроэнергетике и изменения свойств электротехнических материалов в процессе эксплуатации. Повышение эффективности производства и качества готовой продукции, уменьшение ее материалоемкости и энергоемкости – важнейшие задачи нашего времени. Для решения таких задач бакалавр-электрик должен знать процессы, протекающие в электротехнических материалах, основные типы и свойства конструкционных и электротехнических материалов, применяемых в электроэнергетике; характеристики материалов, уметь грамотно выбрать материал для той или иной цели. Также бакалавр- электрик должен иметь навыки расчета параметров и выбора электротехнических материалов для конкретных условий их применения.

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина «Электротехническое и конструкционное материаловедение» входит в базовую часть профессионального цикла. Знания, получаемые в ходе изучения данной дисциплины, могут быть использованы при выполнении расчетов по дисциплинам «Теоретические основы электротехники», «Общая энергетика», «Электрические машины», а также могут быть полезны при выполнении научно-исследовательских работ студентов. Для освоения дисциплины необходимо знать: курс физики; курс химии; курс математики.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные задачи анализа электрических и магнитных цепей.

З-1	Основные типы материалов, применяемых в энергетике и электротехнике

З-2	Электрофизические характеристики материалов

З-3	Подготовка образцов и условий испытания

Уметь: решать основные задачи анализа электротехнических и магнитных материалов.

У-1	Применять законы и формулы расчета свойств электротехнических и магнитных материалов.

У-2	Применять алгоритмы расчета и выбора кабелей и проводов.

У-3	Применять методы испытаний электротехнических материалов.

Владеть: методами анализа и подбора электротехнических изделий.

В-1	Выбор кабелей с учетом требований ПУЭ.

В-2	Выбор припоев, компаундов и полупроводниковых изделий.

Демонстрировать способность и готовность к самостоятельному обучению и освоению информации по данному направлению.

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Электротехническое и конструкционное материаловедение»

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ПК-3 Способен оформлять законченные проектно-конс-трукторские работы с исполь-зованием современных компью-терных технологий | З-ПК-3 Знать: технологические схемы и схемы электрических соединений и их взаимосвязь применительно к объектам профессиональной деятельности У-ПК-3 Уметь: применять программное обеспечение, принятое к использованию, по направлению деятельности; производить анализ проектной документации и выдавать замечания и предложения В-ПК-3 Владеть: навыками работы с информационными средствами и технологиями при разработке проектов в рамках задач профессиональной деятельности |
| УКЕ-1 Способен использовать знания естественнонаучных дисциплин, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в поставленных задачах | З-УКЕ-1 знать: основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования У-УКЕ-1 уметь: использовать математические методы в технических приложениях, рассчитывать основные числовые характеристики случайных величин, решать основные задачи математической статистики; решать типовые расчетные задачи В-УКЕ-1 владеть: методами математического анализа и моделирования; методами решения задач анализа и расчета характеристик физических систем, основными приемами обработки экспериментальных данных, методами работы с прикладными программными продуктами |

5. Структура и содержание дисциплины «Электротехническое и конструкционное материаловедение»

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единиц,   72    часов.

| № п/п |  | Раздел дисциплины |  | Семестр | Неделя семестра |  | Лекции | Практические занятия |  | Лабораторные работы |  | Формы текущего контроля успеваемости |  |  | Аттестация раздела (неделя, форма) |  | Максимальный балл за раздел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й семестр обучения |  |  |  | 3 |  |  | 16 | 18 |  | 0 |  | зачет |  |  |  |  | 100 |
| 1 |  |  | Характеристики материалов | 3 |  | 1-5 | 6 | 6 |  | 0 |  |  | 2 КР, 1 Т |  |  |  | 20 |
| 2 |  |  | Конструкционные материалы, проводники | 3 |  | 6 | 2 | 4 |  | 0 |  |  | 2 КР, 2 Т |  |  |  | 25 |
| 3 |  |  | Диэлектрики | 3 |  | 9,10 | 2 | 2 |  | 0 |  |  | 1 СР |  |  |  | 25 |
| Промежуточная аттестация |  |  |  | 3 |  | 9-10 | Накопительная: выполнено >70% заданий текущего контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| 4 | Магнитные материалы |  |  | 3 |  | 11 | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  | 1 СР |  |  | 10 |
| 5 | Сверхпроводящие материалы |  |  | 3 |  | 12 | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  | 1 СР, 1 Т |  |  | 10 |
| 6 | Провода, кабели |  |  | 3 |  | 13 | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  | 1 СР |  |  | 10 |
| Зачет |  |  |  | 3 | max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

6. Темы лекций

## Лекция 1.

## Введение в предмет

## Что такое материал, материаловедение, электротехническое материаловедение.  Роль материалов в современной технике. Основные типы материалов, применяемых в энергетике и электротехнике, композиционные  материалы. Методические указания по курсу, литература.

## Электрофизические характеристики материалов. Электропроводность.

## Основное уравнение электропроводности. Электропроводность проводников, полупроводников и диэлектриков. Проводимость жидких диэлектриков и электролитов.

## Лекция 2.

## Электрофизические характеристики материалов. Диэлектрическая и магнитная проницаемости.

## Диэлектрическая проницаемость и электрические поля в диэлектриках. Магнитная проницаемость и магнитные поля.

## Теплофизические и механические характеристики материалов.

## Понятие температуры. Характерные температуры (плавления, кипения, Кюри, и т.п.) Теплостойкость материалов. Теплоемкость, теплопроводность, температурные коэффициенты материалов. Механические свойства материалов. Удлинение, деформация, модуль упругости. Разрушающие напряжения при различных видах нагрузки.

## Лекция 3.

## Конструкционные материалы.

## Общие свойства  конструкционных материалов.  Конструкционные стали. Цветные металлы и сплавы. Бетон. Железобетон.

## Проводниковые материалы

## Общие свойства проводников. Температурный коэффициент сопротивления, потери, нагрев проводников. Материалы для проводов. Медь. Алюминий. Материалы для контактов. Материалы с малым температурным коэффициентом сопротивления.  Материалы для термопар.

## Лекция 4.

## Слабопроводящие материалы

## Электропроводность полупроводников и слабопроводящих материалов. Резистивные материалы. Углеродные композиты,  бетэл, ЭКОМ, электропроводящие полимеры.  Материалы с нелинейной проводимостью. ОЦК, позисторная керамика , силит, вилит.

## Электропроводность и потери в диэлектриках

## Диэлектрическое и резистивное состояние вещества. Особенности электропроводности для различных агрегатных состояний. Электропроводность  неоднородных диэлектриков. Диэлектрические потери.

## Лекция 5.

## Процессы в диэлектриках под действием сильных электрических полей

## Элементарные процессы в газах. Лавина, стример, лидер.  Пробой в жидкостях. Эмпирические зависимости электрической прочности.   Роль газовых пузырьков. Пробой твердых диэлектриков. Электрический пробой. Тепловой пробой. Частичные разряды.

## Газообразные  и жидкие  диэлектрики

## Газообразные диэлектрики. Основные характеристики. Электроотрицательные газы, применение в энергетике. Жидкие диэлектрики. Применение в энергетике. Общие свойства. Используемые и перспективные жидкие диэлектрики.

## Лекция 6.

## Твердые диэлектрики

## Общие характеристики диэлектриков. Виды диэлектриков. Применение твердых диэлектриков. Свойства наиболее применяемых диэлектриков. Полимерные материалы. Бумага и картон. Материалы для изоляторов. Слюдяные материалы.

## Магнитные материалы

## Общие характеристики магнитных материалов. Определения. Кривая намагничивания, гистерезис, индукция насыщения, коэрцитивная сила. Магнитомягкие и магнитотвердые материалы. Магнитные потери.  Виды магнитных материалов. Применение магнитных материалов в энергетике. Свойства наиболее применяемых материалов.  Электротехнические стали. Ферриты. Магнитодиэлектрики.

## Лекция 7.

## Сверхпроводящие материалы

## Принцип сверхпроводимости. Влияние магнитного поля. Низкотемпературные сверхпроводники. Сверхпроводящая керамика.

## Долговечность и старение материалов в условиях воздействующих факторов

## Природные факторы старения. Техногенные факторы старения. Коррозия металлов и композитов. Электрокоррозия. Защита от коррозии.

## Лекция 8.

## Испытания материалов, э-т изделия

Подготовка образцов и условий испытания. Поддержание-контроль условий испытания. Электрические испытания. Определение общих и удельных сопротивлений образцов. Провода и кабели. Припои и клеи. Полупроводниковые изделия.

7. Темы практических занятий

Занятия 1-2. Поляризация диэлектриков. Электропроводность диэлектриков.

Занятие 3-4. Диэлектрические потери. Пробой диэлектриков.

Занятие 5-6. Электропроводность металлов и сплавов. Контактные явления и термоЭДС.

Занятие 7-8. Собственные и примесные полупроводники. Электро-проводность полупроводников.

Занятие 9. Коллоквиум.

Вопросы для зачета

- Квалификация веществ по диэлектрическим свойствам с позиции зонной теории твердого тела.

- Диэлектрики. Основные свойства: поляризация, электропроводность, диэлектрические потери, диэлектрическая проницаемость.

- Поляризация диэлектриков. Общие сведения о поляризации. Относительная диэлектрическая проницаемость.

- Температурный коэффициент относительной диэлектрической проницаемости.

- Токи в газах, носители, зависимость тока от напряженности диэлектрического поля. Ток в жидких и твердых диэлектриках.

- Электропроводность диэлектриков. Удельная объемная проводимость, зависимость ее от концентрации носителей, заряда и подвижности.

- Пробой диэлектриков. Электрическая проницаемость диэлектриков, механизм пробоя газов.

- Виды пробоя твердых диэлектриков.

- Потери в диэлектриках. Мощность потерь и tgб а параллельной цепочке R, С. Учет диэлектрических потерь.

- Потери, в диэлектриках. Мощность потерь tgб в последовательной цепи R, С. Угол диэлектрических потерь б.

- Газообразные диэлектрики. Их краткая сравнительная характеристика

- Жидкие диэлектрики. Их назначение, краткая сравнительная характеристика диэлектриков:

- Пропиточные вещества, компаунды их назначение, выбор компаундов.

- Лаки, классификация, назначение, маркировка.

- Классификация полупроводниковых материалов.

- Проводниковые материалы. Классификация.

- Основные характеристики проводниковых материалов.
Удельное сопротивление проводниковых материалов и его зависимость от температуры.

- Температурный коэффициент удельного сопротивления проводников.

- Материалы высокой проводимости. Медь как проводниковый материал. Достоинства и недостатки меди. Влияние примесей на р.

- Сплавы на основе меди. Краткая характеристика сплавов.

- Алюминий. Достоинства и недостатки, влияние примесей на проводимость, оксидная пленка.
Железо и стали. Достоинства и недостатки. Методы защиты от коррозии.

- Припой, назначение, классификация, характеристика припоев ПОС-18...ПОС-90, ПОСК, сплав.

- Флюсы, назначение и классификация, технология использования.

- Классификация веществ по магнитным свойствам.

- Классификация магнитных материалов,

Список литературы

https://forca.ru/knigi/arhivy/elektromaterialovedenie.html

https://knigogid.ru/books/1218523-elektromaterialovedenie/toread

Автор: Карпеев Д.Л., к.пед.н., доцент кафедры Электрификации промышленных предприятий

Рецензент Ивойлов В.Н., и.о. заведующего кафедрой Электрификацией промышленных предприятий

Программа дополнена Лифановой Т.Ф., заведующей лабораторией кафедры Электрификации промышленных предприятий

Программа одобрена на заседании кафедры 	ЭПП

от 20 января 2022 года, протокол № 5